附表一：

布匹检验标准——4分制评分法

总则：

在这个“4分制评分法”中，对于任何单一疵点的最高评分为4分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数（Linear yard）疵点评分都不得超过4分。

1.评分方法及抽样规定

1.1评分方法

对于经向、纬向或其他方向的疵点均按以下标准评定疵点分数：

1分：疵点长度为3英寸或低于3英寸；

2分：疵点长度大于3英寸小于6英寸；

3分：疵点长度大于6英寸小于9英寸；

4分：疵点长度大于9英寸。

注：（1）对于严重的疵点，每码疵点评为4分。例如：无论直径大小，所有的破洞都评为4分。

（2）对于连续出现的疵点，如：横档、左右色差、窄幅、不规则幅宽、折皱印、染色不匀等，每码布评为4分。

（3）每码疵点的评分不得超过4分。

1.2评分计算公式

总分数  *   3600

受检码数*有效幅宽（英寸）

1.3不同布类的接受水平

不同布类的接受水平如下表所示。

表1-1

| 布匹种类 | 单卷 | 整批 |
| --- | --- | --- |
| 纯化纤布料（涤纶/尼龙/醋纤） 印染衬衫布料 精纺毛料 | 20分/100平方码 | 16分/100平方码 |
| 帆布 色织府绸/牛津纺或条格棉布衬衫衣料 粗纺毛料 靛蓝色织条格布 提花织物/提花灯心绒/天鹅绒 人造棉/混纺织物 | 28分/100平方码 | 20分/100平方码 |

注：（1）超过规定分数的单卷布匹定为二等品。

（2）整批布匹平均分超过规定分数，则该批布被视为未通过检验。

2.抽样程序和验货数量规定

2.1抽样程序

选择待检验布卷完全是随机抽检。

需在受检布匹至少80%完成打卷时方可进行检验，厂方要向检验员出示统计码单，检验员从中选择受检卷。

一旦检验员选定待检卷，不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。

对接受检验的所有卷布匹都评定疵点分数，据此定等级。

检验期间，除了核对颜色之外，不得从任何卷中裁取任何码数布匹。

2.2验货数量要求

验货数量要求如下表所示。

表1-2

| 大货布数（码） | 须查布数（码） | 百分比 |
| --- | --- | --- |
| 0-2500 | 600 | 20% |
| 2501-5000 | 251-500 | 10% |
| 5001-20000 | 400-1600 | 8% |
| 20001-30000 | 1200-1800 | 6% |
| 30001-50000 | 1200-2000 | 4% |

3评定布匹等级其他考虑因素

3.1屡犯的疵点

3.1.1任何重复和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现屡犯的疵点都必须处以4分。

3.1.2无论疵点分数是多少，任何十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷，都应当被定为不合格。

3.2全幅宽度疵点

3.2.1每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得被评为一等品。

3.2.2平均每10码含有一个以上重大疵点的卷被定为不合格。无论100平方码内含有多少疵点。

3.2.3在头3码或者末3码内含有一个及以上重大疵点的卷应定为不合格。重大疵点指3分或者4分疵点。

3.2.4如果布匹在一个织边上出现明显的紧边或者松边，或在布匹主体上出现波纹、皱印、折痕，这些情况将导致在按一般方式展开布匹时布面不平整，这将导致裁片变形，因此，这样的卷不能被评为一等品。

3.3布匹宽度

3.3.1检验每卷布时，对其宽度至少要在开始、中间、末尾检验三次。如果某卷布匹的幅宽接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷布宽度的检查次数。

3.3.2如果布卷宽度低于规定的最低采购宽度，该卷布将被定为不合格。

3.3.3布匹总体幅宽指布边到布边宽度；有效幅宽指针眼到针眼宽度或去除未涂层、未印花等部分的实际可用幅宽。布匹宽度以有效幅宽为准。

3.4色差评定

3.4.1卷与卷及批与批的色差不得低于灰色样卡中的4级。

3.4.2每卷布均须留10-15CM宽的匹条样，写明卷号和长度。

3.4.3同卷布内左右色差、边中色差、头尾色差均不得低于4级。对于受检的卷，出现这类色差疵点每码布将被评为4分。

3.4.4如果接受检验的布料与事先提供的确认样颜色不符，其色差必须低于4-5级，否则此批布将被定为不合格。

3.5长度

3.5.1如果布卷的实际长度与标签上注明的长度偏差在2%以上，该卷布将被定为不合格，对于出现布卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数，但是须在检验报告上写明。

3.5.2如果所有抽查的样品的长度总和与标签注明长度之和偏差1%或以上，整批货物将被定为不合格。

3.6纬斜、弧斜

3.6.1对于梭织布，凡出现大于2%纬斜的所有条格布和印花布、大于3%的所有灯芯绒的布卷都不能被定为一等品。

3.6.2对梭织和针织布，凡出现大于2%弧斜的所有条格布和印花布都不能被定为一等品。

3.7布匹气味

所有散发出异味的布卷都不能通过检验。

3.8破洞

凡是布面主体部分破洞，无论大小，都评为4分。一个破洞应包括两根或者两根以上断纱。

3.9手感

3.9.1通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异，将该卷布定为二等品，每码评4分。

3.9.2如果所有布卷的手感都达不到参照样品的程度，则暂停检验。